| p. č. | Technický parameter – vlastnosť | Charakteristika – hodnota parametra |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| základný materiál – drôt: |  |  |  |  |
| – | materiál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al |  |  |
| 1. | priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) | 4,5 mm |  |  |
| 2. | pevnosť v ťahu Rm | od 450 MPa ÷do 600 MPa |  |  |
| 3. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % |  |  |
| 4. | plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® | EN 10 244-2:2001 |  |  |
| 5. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) |  | ISO 7802 EN 10218-1 |
| zvárané siete pre gabióny : |  |  |  |  |
| – | materiál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al |  |  |
| 6. | profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) | 4,5 mm |  |  |
| 7. | rozmery – dĺžka siete | od 200 mm do 100.000 mm |  | *1) |
| 8. | rozmery – šírka siete | od 200 mm do 2.650 mm |  | *2) |
| 9. | rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) | 100×100 mm | 100×50 mm |  |
| 10. | pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi | od 450 MPa ÷do 600 MPa |  | gSW < 0,9 |
| 11. | plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® | EN 10 244-2:2001 |  |  |
| 12. | odolnosť proti korózii | min. 2 000 hodín – bez hrdze |  | STN ISO 9227 alebo DIN 50021 |
| 13. | únosnosť zvarov v šmyku | min. 0,3 . Re. ASmen [kN] |  |  |
| 14. | tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm | ± 5mm/1 bm siete |  |  |
| 15. | tolerancia rozdielu uhlopriečok siete | max. ± 30 mm |  |  |
| špirály : |  |  |  |  |
| – | materiál špirál | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al |  |  |
| 16. | profil drôtu (a dovolená tolerancia) | 4,5 mm |  |  |
| 17. | pevnosť v ťahu Rm | od 450 MPa ÷do 600 MPa |  |  |
| 18. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % |  |  |
| 19. | plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) | EN 10 244-2:2001 |  |  |
| 20. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) |  | ISO 7802 EN 10218-1 |
| 21. | rozmery spoj. špirály | tab. č. 2 |  |  |
| dištančné spony : |  |  |  |  |
| – | materiál spôn | oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al |  |  |
| 22. | profil drôtu (a dovolená tolerancia) | 4,5 mm |  |  |
| 23. | pevnosť v ťahu Rm | od 450 MPa ÷do 600 MPa |  |  |
| 24. | ťažnosť drôtu A200 | min. 8 % |  |  |
| 25. | plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) | EN 10 244-2:2001 |  |  |
| 26. | priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D | bez odlupkov, trhlín (Zn) |  | DIN 51015 |